PREFEITURA MUNICIPAL DE

CORDILHEIRA ALTA

Projeto: Pavimentação Asfáltica

Local: Empresa Ludovico Tozzo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA PROJETO: Pavimentação Asfáltica

LOCAL: Empresa Ludovico Tozzo

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se à execução de pavimentação asfáltica no pátio de carga e descarga de caminhões da empresa Ludovico Tozzo, num total de 5.000,00 m², sendo a pavimentação executada sobre calçamento existente.

●  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Recuperação do pavimento

Quando a superfície do pavimento apresentar sulcos, panelas ou desagregações, a causa dessas irregularidades deve ser investigada por meio de estudo de infraestrutura do pavimento existente e as reparações devem ser procedidas antes da regularização das ondulações ou desníveis verificados.

Os locais em que possa ocorrer acúmulo de água, nas depressões que permanecerem sob o pavimento asfáltico deverão ser drenados. Para tanto, deverão ser escavadas pequenas valas desde a depressão até os drenos laterais, e preenchidas com brita. No caso de não existirem drenos, as valas deverão ser direcionadas às sarjetas laterais da via.

Regularização asfáltica

Depois de feitos os serviços de drenagem pluvial, será feita a limpeza da superfície do pavimento existente, por meio de vassourões de fibras grossas, auxiliados por jatos de água. A superfície será irrigada até a eliminação total dos resíduos nocivos à aderência.

Após o calçamento estar devidamente limpo, será executada uma pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C numa taxa de 0,5 l/m². A distribuição do material betuminoso deverá ser feita

sob pressão nos limites de temperatura de aplicação especificados. Deverá ser feita nova aplicação do

material betuminoso com o distribuidor manual nos lugares onde houver deficiência dele. Depois de aplicada, a pintura deverá permanecer em repouso, até que seque e endureça suficientemente para

receber a próxima camada.

O serviço de regularização do calçamento será executado com CBUQ espalhado com motoniveladora para deixar as superfícies irregulares do calçamento niveladas, sendo esta camada suficientemente compactada. Os locais de aplicação da regularização são aqueles em que as depressões mais acentuadas.

O agregado deverá consistir de pedra britada, de fragmentos angulares, limpos, duros, tenazes e  isentos  de  fragmentos  moles  ou  alterados,  de  fácil  desintegração.  Deverá  apresentar  boa

adesividade.  A  mistura  de  agregados  para  a  regularização  deverá  obedecer  a  seguinte  faixa granulométrica composta de brita no. 2, 1 e pó de pedra:

| Peneira - ASTM | MM | % que passa |
| --- | --- | --- |
| 1" | 25,4 | 100 |
| 3/4" | 19,1 | 75 - 100 |
| 1/2" | 12,7 | - |
| 3/8" | 9,52 | 45 - 70 |
| n°. 4 | 4,76 | 30 - 50 |
| n°. 1 | 2,0 | 20 - 35 |
| n°. 40 | 0,42 | 10 - 20 |
| n°. 80 | 0,177 | 2 - 8 |
| n°. 200 | 0,074 | 0 - 4 |

Camada de rolamento

Executar-se-á um segundo banho de ligante (emulsão asfáltica RR-2C), com uma taxa de 0,5 l/m² para obtermos boa aderência entre a camada de regularização e a de rolamento.

Para a camada final ou de rolamento será utilizado CBUQ numa espessura final mínima de 3,0

cm. O lançamento será com vibro acabadora e a rolagem deverá ser feita com rolo pneumático e o fechamento com rolo liso (Tandem).

O agregado utilizado na camada de rolamento terá idênticas especificações acima descritas, sendo que deverá obedecer a seguinte faixa granulométrica, composta de brita no. 1, pó, pedrisco e

Filler calcáreo:

| Peneira – ASTM | MM | % que passa |
| --- | --- | --- |
| 3/4" | 19,1 | 100 |
| 3/8" | 9,52 | 85 - 100 |
| no. 4 | 4,76 | 60 - 85 |
| no. 1 | 2,0 | 35 - 60 |
| no. 40 | 0,42 | 10 - 26 |
| no. 80 | 0,177 | 5 - 18 |
| no. 200 | 0,074 | 3 - 8 |

Pelo menos metade da fração que passa na peneira de 0,074mm deverá ser constituída de

Filler calcáreo.

Para a execução do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) será utilizado Cimento

Asfáltico de Petróleo  CAP-50/70, a 5,5%. A mistura deverá deixar a usina a uma temperatura de no máximo 150 °C e chegar ao local da obra a uma temperatura não inferior a 120 °C. O transporte será

feito em caminhões providos de caçamba metálica com uso de coberturas de lona para proteção da

mistura.

A rolagem deverá ser iniciada à temperatura de 120 °C e encerrada sem que a temperatura caia abaixo de 80 °C.

A rolagem deverá ser iniciada nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro, de modo

que os rolos cubram uniformemente em cada passada, pelo menos a metade da largura de seu rastro de passagem anterior. Nas curvas a rolagem deverá progredir do lado mais baixo para o mais alto,

paralelamente ao eixo da guia e nas mesmas condições de recobrimento do rastro.

Os compressores não poderão fazer manobras sobre camadas que estejam sofrendo rolagem. A compressão requerida nos lugares inacessíveis aos compressores será executada por meio de

soquete manual.

As depressões ou saliências que apareçam depois da rolagem deverão ser corrigidas pelo afrouxamento, regularização e compressão da mistura até que a mesma adquira densidade igual à do material circunjacente.

Fiscalização do pavimento asfáltico

Após o pavimento asfáltico estar pronto a empresa executora deverá realizar laudo técnico que comprove a espessura especificada em projeto, a densidade do CBUQ e o teor de CAP presente na camada asfáltica. O laudo técnico deverá ser realizado por empresa idônea e deverá ser acompanhado de ART do profissional responsável pelo serviço.

●   SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical não é necessária a esta obra.

●   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização vertical não é necessária a esta obra.

MEMORIAL DE CÁLCULO

Abaixo estão levantados os quantitativos referentes ao orçamento deste projeto.

●   Pátio de caminhões Ludovico Tozzo

Área  - Regularização

Área de pavimentação: = 5.000,00 m²

Área de limpeza do calçamento existente: 5.000,00 m²

Área – Capa  de  rolamento

Área de pavimentação: = 5.000,00 m²

Regularização / Reperfilagem

Emulsão asfáltica RR-2C: área da via = 5.000,00m²

Concreto asfáltico usinado a quente: área x espessura x massa específica = 5.000,00 x 0,03 x 2,5 = 375,00 t

Capa  de  rolamento

Emulsão asfáltica RR-2C: área da via = 5.000,00 m²

Concreto asfáltico usinado a quente: área x espessura x massa específica = 5.000,00 x 0,03 x 2,5 = 375,00 t

Cordilheira Alta, 10 de setembro de 2014